ООО «ГидроЭксперт»

ИНН 2312218510 КПП 231201001

350912, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Крупской, 188,

р/сч 40702810426190000092 Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

к/сч 30101810500000000207 БИК 046015207

т/ф  8 (861) 200-27-52;  299-12-00, сот. 8(918) 233-12-48, 8(928)847-05-76, 8-918-355-99-76(офис)

e-mail: gidroxpert@mail.ru 
www.yuggidro.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

| Материал | Описание | Вид уп-ки | Цена в евро |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Гидроизоляционные материалы 1.1. Гидроизоляция подвалов и резервуаров |  |  |  |
| AQUAMAT полимерцементная обмазочная гидроизоляция | Полимерцементная гидросмесь для гидроизоляции подземных сооружений, резервуаров для воды и т.д. Наносится кистью. Идеален для устройства внутренней (отрицательной) гидроизоляции подземных частей зданий, так как держит давление воды «на отрыв». Цвет: серый, белый, голубой. Расход: 2,0-4,0 кг/м² на 2 слоя. | Серый 25 кг | 32,34 |
| AQUAMAT PENETRATE обмазочный гидроизоляционный раствор проникающего действия | Обмазочная гидроизоляционная смесь на цементной основе, которая проникает в структуру бетона и гидроизолирует его тело. Обеспечивает полную водонепроницаемость при “отрицательном” давлении воды, герметизацию поверхности, на которой образовались волосяные трещины и паропроницаемость (стена дышит). Возможное повреждение поверхности или гидроизоляционного слоя не уменьшает степень гидроизоляции. Идеален для: гидроизоляции подвальных помещений, резервуаров для хранения воды, колодцев. Цвет: серый. Расход: 1,5 кг/м² на 2 слоя. | 20 кг | 35,42 |
| AQUAMAT -FLEX гибкий, 2-компонентный гидроизоляционный раствор | Гибкий, 2-компонентный гидроизоляционный раствор на цементной основе (25 кг порошок + 8 кг эмульсии). Как и AQUAMAT, применяется для гидроизоляции поверхностей, покрытых или склонных к образованию волосяных трещин. Поверхностей подверженных вибрации и циклам расширение-сжатие. Наносится кистью. Идеален для гидроизоляции под плитку, плоской кровли, подземных резервуаров для воды и т.д. Цвет: серый. Расход: 2,0-4,0 кг/м² на 2 слоя | 33 кг (А+В) | 70,84 |
| AQUAMAT -ELASTIС 2-компонентная высокоэластичная обмазочная гидроизоляция | Высокоэластичная 2-компонентная полимерцементная гидросмесь. Как и AQUAMAT. Применяется для гидроизоляции поверхностей, покрытых или склонных к образованию волосяных трещин. Поверхностей подверженных вибрации и циклам расширение-сжатие. Наносится кистью. Идеален для террас, садов на крыше, бассейнов, туннелей, надземных резервуаров для воды и т.д. В сочетании с высокоэластичным клеем для плитки Isomat АК-ELASTIC образует идеальную систему гидроизоляции и отделки бассейнов. Держит давление воды «на отрыв». Цвет: серый, белый. Вид упаковки: 35 kg (25 kg А+10 kg В) Расход: 2,0-4,0 кг/м² на 2 слоя | 35 кг (А+В) | 104,72 |
| AQUAFIX быстросхватывающийся гидравлический раствор для аварийной остановки течи | Быстросхватывающийся гидравлический раствор для моментальной остановки течи воды. Цвет: серый. Расход: 1,6 кг/л. | 15 кг 5 кг 1 кг | 58,52 20,58 7,7 |
| 1.2 Гидроизоляционные материалы для террас |  |  |  |
| ISOFLEX Жидкая бесшовная мембрана-эластомер | Жидкая мембрана-эластомер. Наносится кистью. Обладает очень высокой эластичностью и долговечностью. Применяется в качестве бесшовной гидроизоляции террас и межпанельных фасадных стыков. Цвет: белый, красно-коричневый. Расход: 1,0-1,5 кг/м² | 25 кг 15 кг 5 кг 1 кг | 138,6 86,24 34,02 8,82 |
| ISOFLEX – T25 Жидкая гидроизоляционная мембрана-эластомер для террас | Жидкая гидроизоляционная мембрана - эластомер для террас. После полимеризации образует на поверхности водонепроницаемую, паропроницаемую, эластичную бесшовную мембрану. Сохраняет эластичность и долговечность даже при экстремальных температурах (от -25C до +120C). Цвет: белый. Расход:1,0-1,5 кг/м² | 25 кг 15 кг 5 кг 1 кг | 147,84 95,62 37,1 9,25 |
| ISO-PRIMER Грунт для жидких гидроизоляционных мембран-эластомеров | Грунтовка под ISOFLEX и ISOFLEX-T25. Цвет: белый. Расход:0,2-0,3 кг/м² | 20 кг 5 кг 1 кг | 63,14 20,02 5,95 |
| ISOFLEX-PU Жидкая полиуретановая гидроизоляционная мембрана для террас | Готовая к применению жидкая гидроизоляционная мембрана для террас на полиуретановой основе. После нанесения формирует на поверхности водонепроницаемое, эластичное, бесшовное, паропроницаемое, износостойкое покрытие. Цвет: белый. Расход: Приблизительно 1,5 кг/м² | 25 кг 6 кг | 157,08 42,42 |
| PRIMER-PU | Грунтовка под ISOFLEX-PU Цвет: белый. Расход: 0,2-0,3 кг/м² | 17 кг 5 кг | 179,48 61,6 |
| ISOPAST-RUBBER Эластичное битумное покрытие | Эластичная битумная эмульсия, состоящая из высококачественного битума, полимеров и специальный наполнителей. Обладает превосходной адгезией к различным основаниям: бетон, цементные стяжки, метал,дерево и т. д. Расход: 0,35 — 0,50 кг/м²/один слой. Наносится в два слоя. | 19 кг | 64,68 |
| 1.3 Гидроизоляционные материалы для стен |  |  |  |
| FLEXCOAT Высокоэластичная гидроизоляционная краска | Эластичная акриловая гидроизоляционная краска Для окраски и гидроизоляции стен, защиты от ультрафиолета битумных покрытий, гидроизоляции и окраски шифера и т.д. Применяется внутри и снаружи помещений. Цвет: белый и 20 подобраных цветов (палитра FLEXCOAT). Покрытие: 8,0-10,0 м²/кг/слой. | 10 л 3 л | 98,56 32,34 |
| FLEX-PRIMER Глубокопроникающая акриловая грунтовка на водной основе | Глубокопроникающая акриловая грунтовка на водной основе. В сочетании с высокоэластичной гидроизоляционной краской FLEXCOAT служит идеальной системой для гидроизоляции стен. А также, FLEX-PRIMER применяется в качестве грунтовки под финишную акриловую штукатурку-пасту MARMOCRYL Цвет: белый. Расход: 100-200 г/м² | 20 кг 5 кг 1 кг | 77,42 23,38 7,56 |
| NANO-SEAL (NEW) Гидроизоляция и упрочнение поверхностей | Глубокопроникающая полимерная эмульсия. Защищает пористые поверхности от воздействия влаги и образования высолов, а также предотвращает рост плесени и грибков. Наряду с этим Nano-seal упрочняет рыхлые поверхности. Допускается дальнейшая окраска поверхности. Цвет: голубой (прозрачный после высыхания). Расход: 100-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. | 5 кг 1 кг | 32,2 9,38 |
| PS-21 Бесцветная водоотталкивающая пропитка на водной основе | Бесцветная водоотталкивающая пропитка на водной основе. Защищает фасады зданий из пористых материалов таких, как: кирпич, штукатурка, незащищенный бетон, природный камень, мраморная штукатурка от атмосферных осадков и влаги. Также применяется для гидроизоляции межплиточных швов. Можно наносить на влажную поверхность. Цвет: прозрачный после высыхания. Расход: 0,2-0,4 л/м² | 20 л 5 л | 114,1 33,88 |
| ISOMAT SL 17 Жидкая бесшовная мембрана-эластомер для гидроизоляции под плитку | Жидкая мембрана-эластомер. Обладает очень высокой эластичностью и долговечностью. Применяется в качестве бесшовной гидроизоляции под плитку в ванных, туалетах и душевых. Наносится кистью, валиком, шпателем на бетон, штукатурку, гипсовые панели, ДСП и т.д. Цвет: серый. Расход: 1,0-1,5 кг/м² | 15 кг 5 кг | 95,62 35,42 |
| AQUAMAT-F Барьер против подъема капилярной влаги | Водный раствор силикатов применяется для формирования горизонтального барьера против подъема капиллярной влаги в бетоне и кирпичной кладке. Наносится как пропитка или методом инъекции под давлением. Цвет: бесцветный после высыхания. Расход: Как пропитка: 0,2-0,3 кг/м² поверхности стены. Методом инъекции: около 18,0 кг/м горизонтального сечения стены. | 25 кг 6 кг | 147,84 40,04 |
| 1.4 Дополнительные материалы для гидроизоляции |  |  |  |
| FLEX PU-40 Полиуретановый клей-герметик Герметик Франция | Однокомпонентный полиуретановый герметик без растворителей. Обладает исключительной адгезией ко всем строительным материалам в т.ч.: бетону, кирпичу, природному и искусственному камню, стали, алюминию, дереву, керамической плитке, твердому пластику, и т.д. Для наружных и внутренних работ. Цвет: белый, серый. Расход: Шов 10 мм х 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва. Шов 5 мм х 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва. | 600 мл 310 мл 600 мл | 7,42 |
| WATERSTOP 1520 Расширяющийся бентонитовый шнур | Изготовлен из обработанного бентонита и каучука. Применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных «холодных» швов при бетонировании, а также узлов «труба в стене». Размеры: 15 мм х 20 мм. | 30 м/кор | 178,64 |
| DELTA-NB Дренажная мембрана | Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена высокой плотности (толщина 0,5 мм) с бугорками высотой 0,8 см. | Рулон 40 м² | 94,92 |
| DELTA-MS Дренажная мембрана | Дренажная мембрана изготовлена из полиэтилена высокой плотности c замковым креплением (толщина 0,5 мм) с бугорками высотой 0,8 см. | Рулон 40 м² |  |
| 2. Добавки в бетон и растворы 2.1 Добавки в бетон |  |  |  |
| PLASTIPROOF пластификатор типа А. Добавка-гидроизолятор бетона | Добавка-гидроизолятор с пластифицирующим эффектом (Тип А по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T2). Используется для приготовления бетона с низким водопоглощением и улучшенными физическими характеристиками. Цвет: темно-коричневый. Расход: 0,2-0,5 кг на 100 кг цемента. | 20 кг 5 кг | 48,72 18,62 |
| BEVETOL-SPL суперпластификатор бетона типа G | Суперпластификатор-замедлитель схватывания бетона (Тип А, D,G по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T11.1 и ). При добавлении в готовый бетон увеличивает его подвижность без снижения конечной прочности. При приготовлении бетона снижает необходимое количество воды (снижает водоцементное отношение), тем самым увеличивает конечную прочность. Цвет: темно-коричневый. Расход: Как суперпластификатор типа G: 0,6-0,8 кг на 100 кг цемента. При меньшей дозировке действует как пластификатор. | 20 кг 5 кг | 42,28 |
| REOTOL-SPL Суперпластификатор бетона | Суперпластификатор бетона (Тип А, F по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T3.1и T3.2). При добавлении в готовый бетон увеличивает его подвижность без снижения конечной прочности. При приготовлении бетона снижает необходимое количество воды (снижает водоцементное отношение), тем самым увеличивает конечную прочность. Цвет: темно-коричневый. Расход: Как суперпластификатор типа F: 1,2-1,7 кг на 100 кг цемента. При меньшей дозировке действует как пластификатор. | 20 кг | 46,2 |
| ADIUM 110 Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор | Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор согласно ЕЛОТ (Греческая Организация по Стандартизации) согласно ЕЛОТ EN 934-2:T3.1 и T3.2. При добавлении во время приготовления бетона уменьшает требуемое количество воды до 20%. При добавлении в готовую смесь “разжижает” бетон, увеличивая его растекаемость (жидкий бетон), без добавления “лишней” воды. Цвет: светло-коричневый. Расход: 0,60-1,40 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 53,2 |
| ADIUM 130 Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор | Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор согласно ЕЛОТ (Греческая Организация по Стандартизации) согласно ЕЛОТ EN 934-2:T11.1 и T11.2. При добавлении во время приготовления бетона уменьшает требуемое количество воды до 20%. При добавлении в готовую смесь “разжижает” бетон, увеличивая его растекаемость (жидкий бетон), без добавления “лишней” воды. Продукт идеален для транспортировки бетона на длинные расстояния, когда необходимо поддерживать долговременную усадку конуса и высокую работопригодность бетона. Цвет: темно-коричневый. Расход: : 0,35-0,70 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 64,4 |
| ADIUM 150 Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор | Жидкая добавка на основе поликарбоксилатных эфиров, действующая как суперпластификатор согласно ЕЛОТ (Греческая Организация по Стандартизации) согласно ЕЛОТ EN 934-2:T3.1 и T3.2. При добавлении во время приготовления бетона уменьшает требуемое количество воды до 30%. При добавлении в готовую смесь “разжижает” бетон, увеличивая его растекаемость (жидкий бетон), без добавления “лишней” воды. Продукт идеален для производства бетонных элементов в заводских условиях. Цвет: темно-коричневый. Расход: 0,20-0,50 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 98 |
| BEVETOL-VZ Замедлитель схватывания бетона | Замедлитель схватывания бетона (Тип B, по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T8). Увеличивает время пребывания бетона в текучем состоянии (замедляет срок схватывания) и улучшает его физические характеристики. Позволяет транспортировать готовый бетон на большие расстояния. Цвет: темно-коричневый. Расход: 0,2-0,4 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 49 |
| RETADOL Замедлитель схватывания бетона с пластифицирующим эффектом | Замедлитель схватывания бетона с пластифицирующим эффектом (Тип D по ASTM C-494, ELOT EN 934-2:T10). Увеличивает время пребывания бетона в текучем состоянии (замедляет срок схватывания) и улучшает его физические характеристики. Позволяет транспортировать готовый бетон на большие расстояния. Цвет: темно-коричневый. Расход: 0,2-0,3 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 36,4 |
| ADINOL-RAPID Мягкий ускоритель схватывания бетона и растворов. Противоморозная добавка | Мягкий ускоритель схватывания бетона и растворов. Противоморозная добавка (ELOT EN 934-2:T6). Сокращает время начала схватывания бетона (ускоряет схватывание) в случаях, когда необходимо ускоренное бетонирование или безопасное бетонирование в зимних условиях. Цвет: темно-желтый. Расход: 1,0-2,0 кг на 100 кг цемента в зависимости от требуемого времени схватывания. | 20 кг 5 кг | 56,14 18,62 |
| AQUAMAT ADMIX Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон | Гидроизоляционная добавка (порошок), которая добавляется в бетон на стадии его приготовления и образует нерастворимые кристаллические соединения. Повышает водонепроницаемость и не влияет на паропроницаемость бетона. Находится в постоянно активном состоянии и хорошо выдерживает как позитивное, так и негативное давление воды. Применяется для гидроизоляции фундаментов, подвалов, резервуаров, каналов, тоннелей, очистных сооружений, бассейнов и т.д. Цвет: Серый Расход: 0,8-1,0 кг на 100 кг цемента. | 20 кг | 49,42 |
| 2.2 Добавки в раствор |  |  |  |
| DOMOLIT-TR Прозрачный пластификатор | Прозрачный пластификатор строительных растворов и замедлитель схватывания. Заменяет известь. Цвет: прозрачный. Расход: Для кирпичной кладки и стяжки: 50 г на 25 кг цемента. Для штукатурки: 75 г на 25 кг цемента. | 20 кг 5 кг 1 кг | 48,72 18,62 |
| ADINOL-DM Добавка - гидроизолятор в растворы и бетон | Добавка-гидроизолятор в растворы и бетон с пластифицирующим эффектом. Используется для приготовления водонепроницаемой штукатурки и бетона. Цвет: темно-желтый. Расход: Цементный раствор: 1,0 кг на 100 кг цемента. Цементно-известковый раствор: 1,0 кг на 100 кг вяжущего. Бетон: 0,8 кг на 100 кг цемента. | 20 кг 5 кг 1 кг | 56,14 18,62 |
| ADIFLEX-B Полимерная дисперсия | Полимерная дисперсия - эластификатор гидроизоляционных растворов (при добавлении к AQUAMAT или цементные растворы) и цементных клеев для плитки (при добавлении к АК 20, АК 10 и т.д.). Частично или полностью заменяет воду при приготовлении рабочих растворов. Необходим при нанесении вышеуказанных растворов на вибрирующие поверхности, а также на поверхности, подверженные трещинообразованию вследствие циклического сжатия-растяжения. Цвет: белый. Расход: 5,0-10,0 кг на мешок 25 кг AQUAMAT, АК 20, АК 10 и т.д. | 20 кг 10 кг 5 кг 1 кг | 135,52 71,26 38,5 |
| ADIPLAST Полимерный латекс | Полимерный латекс (БСР). Улучшает следующие характеристики растворов: увеличивает адгезию, уменьшает усадку, увеличивает эластичность, радикально увеличивает химическую стойкость и износостойкость, увеличивает водонепроницаемость. Идеален для приготовления растворов для склеивания старого бетона с новым и штукатуркой. Цвет: белый. Расход: Смешивается с водой в пропорции ADIPLAST:вода = 1:1 - 1:5. | 20 кг 5 кг 1 кг | 107,8 32,34 |
| LATEX Полимерная жидкость | Полимерная жидкость, которая при добавлении в строительные и штукатурные растворы увеличивает адгезию, водонепроницаемость, эластичность, повышает их качество. Расход: Смешивается с водой в пропорции LATEX : вод= 1:1 - 1:5. | 20 кг 5 кг 1 кг | 95,62 28 6,86 |
| DS-99 Добавка в затирки и клеи для плитки | Добавка в затирки и клеи для плитки. Улучшает следующие характеристики: увеличивает адгезию, износостойкость и водонепроницаемость. Расход: Смешивается с водой в пропорции DS-99 : вода = 1:1 | 20 кг 5 кг | 73,92 23,1 |
| 2.3 Вспомогательные материалы для бетона |  |  |  |
| SPLIT-2000 Смазка опалубки | Смазка для всех видов деревянной и металлической опалубки. Цвет: темно-коричневый. Расход: 60 мл/м² | 20 л |  |
| ISOCURE Водоудерживающая эмульсия для свежего бетона | Водная эмульсия для защиты свежего бетона от его быстрого обезвоживания. Обеспечивает нормальную гидратацию бетона, и тем самым, исключает образование усадочных трещин в бетоне при его схватывании и наборе прочности. Обычно наносится на большие площади открытого бетона: промышленные полы, парковки, бетонные перекрытия и т.д. Расход: 0,15-0,20 кг/м, в зависимости от условий нанесения (влажность и температура). | 20 кг |  |
| ISOCURE-A Акриловая водоудерживающая эмульсия для свежего бетона | Водная эмульсия на акриловой основе для защиты свежего бетона от его быстрого обезвоживания. Обеспечивает полную гидротацию цемента, что исключает образование усадочных трещин в бетоне при его схватывании и наборе прочности. Обычно наносится на большие площади открытого бетона, такие как промышленные полы, парковочные места и т.д. Материал применяется и для вертикальных поверхностей. Цвет: белый (прозрачный после высыхания). Расход: 0,15 - 0,20 кг/м. | 20 кг |  |
| Полипропиленовая ФИБРА | Полипропиленовая фибра длянной 12 мм для объемного армирования бетона и растворов. Расход - 600-900 г/м³ бетона - 900-1200 г/м³ раствора | 500 гр 15 кг | 250 руб. 3900 руб. |
| 3. Клеи и затирки |  |  |  |
| ISOMAT AK 22 Эластичный высококачественный полимерцементный клей для плитки | Эластичный, высококачественный полимерцементный клей для плитки с нулевым сползанием. Область применения: Для крепления пористой и непористой плитки (плитки «грес»), плитки больших размеров, стеклянной мозаики к стене и полу. Поверхность - различные основания, особенно в случаях, когда требуется повышенная адгезия, эластичность и стойкость к влаге (полы с подогревом, металл, бассейны, гипсовые плиты и т.д.). Снаружи и внутри помещений. Обладает продолжительным временем между нанесением клея на поверхность и крепления на него плитки. Классифицируется как клей типа С2 ТE S1 по EN 12004 и по EN 12002. Цвет: серый и белый. Расход: 1,5-4,0 кг/м² | 25 кг |  |
| ISOMAT AK-FIRE Жаростойкий раствор для кладки и затирки огнеупорных кирпичей | Цементный раствор для огнеупорных кирпичей. Обладает превосходной стойкостью к высоким температурам и интенсивным перепадам температур, высокой начальной и конечной адгезией к основанию, а также влагостойкостью. Область применения: применяется для укладки и крепления всех видов огнеупорных кирпичей в местах, где требуется стойкость к высоким температурам (камин, дровяная печь, барбекю, дымоходы и т. д.). Цвет: серый Расход: указательный расход для огнеупоров размером 20х10х3 см и шириной шва 1 см около 5 кг/м² | 25 кг 5 кг |  |
| 3.2 Затирки |  |  |  |
| MULTIFILL Цветная затирка | Цветная затирка для заполнения межплиточных швов на полу и стене. Снаружи и внутри помещении. Классифицируется как CG2 по EN 13888. Поставляется двух типов: MULTIFILL 0-5 для швов шириной до 5 мм MULTIFILL 3-15 для швов шириной 3-15 мм Расход: 0,2 — 2 кг\м² в зависимости от размеров шва | 25 кг 5 кг |  |
| MULTIFILL-STONE Цветной полимерцементный раствор для кладки и затирки камня | Цветной полимерцементный раствор, предназначенный для кладки и затирки природного и натурального камня. Обладает высокой механической стойкостью и исключительной цветовой стабильностью. Применяется для заполнения швов шириной от 5 до 40 мм. Классифицируется как затирка типа CG2 WA в соответствии с нормативами EN 13888. Расход: в зависимости от размеров камня, а так же от ширины и глубины шва. | 25 кг |  |
| MARMOCRET Plus Décor Цветная полимерцементная водоотталкивающая штукатурка MARMOCRET | Декоративная полимерцементная водоотталкивающая штукатурка для получения рыхлой поверхности.Наносится на поверхности с повышенными требованиями к эластичности и адгезии. Для приготовления требуется только вода. Исключает покраску. Классифицируется как раствор типа GP CS II, W2 согласно EN 998-1. В сочетании с армированным фиброй клеем Isomat®AK-THERMO применяется как система отделки фасадных теплоизоляционных плит. Гранулометрия: 2-3 мм Цвет: белый Расход: Около 1,4 кг/м²/мм толщины слоя. Рекоммендуемая толщина: 2,5-3,5 мм. | 25 кг 25 кг |  |
| 4. Материалы для ремонта и усиления |  |  |  |
| FERROSEAL Антикоррозионное покрытие на цементной основе для арматуры. Адгезив | Полимерцементный раствор для защиты арматурных прутьев от коррозии. Также применяется как склеивающий слой между старым и новым бетоном или раствором. Наносится кистью. Цвет: красно-коричневый. Расход: Как антикоррозионного покрытия: 0,07-0,13 кг/мп арматурного прута. Как адгезива: около 2,0 кг/м² | 15 кг 5 кг | 49,42 20,02 |
| DUROCRET Полимерцементный ремонтный раствор | Полимерцементный раствор для ремонта бетона, кирпичной кладки, штукатурки и для формирования выкружек. Цвет: серый, белый, красно-коричневый. Расход: Около 15,0 кг/м/см. Выкружки 1,9-2,7 кг/мп. | 25 кг | 21,14 |
| DUROCRET-FAST Быстросхватывающийся полимерцементный ремонтный раствор | Быстросхватывающийся полимерцементный ремонтный раствор. Обладает превосходной адгезией к основанию, стойкостью к истиранию и отличной работоспособностью. Применяется для ремонта элементов бетонных и кирпичных конструкций, цементных и штукатурных растворов и т. д. Работопригодность 45 минут. Цвет серый. Расход: около 17 кг/м²/см толщины слоя. Для формирования выкружки: 1,9-2,7 кг/м. | 25 кг | 23,1 |
| DUROCRET- PENETRATE Ремонтный и гидроизоляционный цементный раствор проникающего действия | Применяется как внутри, так и снаружи помещений. Содержит специальные активные химические агенты. После нанесения материала данные активные агенты вместе с влагой, находящейстя в порах бетона, мигрируют в его капиллярную структуру. Там, соединяясь с присутствующем в бетоне гидроксидом кальция (свободной известью), образуют нерастворимые соединения (кристаллы),которые кольматируют (закупоривают)капилляры,поры,микротрещины,существующие в теле бетона. Расход: Около 17 кг/м2/см толщины слоя. Для формирования выкружки 5x6 см: 1,9-2,7 кг/м. | 25 кг | 24,64 |
| RAPICRET Быстросхватывающийся ремонтный раствор | Быстросхватывающийся раствор для ремонта, фиксации и анкерования бетонных элементов, заделки выбоин, формирования выкружек и т.д. В общем, в случаях, когда необходимо достичь достаточную прочность раствора за короткое время. Цвет: серый. Расход: Около 17,5 кг/м²/см. | 25 кг 5 кг | 28,56 |
| MEGACRET-40 Высокопрочный, армированных фиброй ремонтный раствор | Высокопрочный, армированный фиброй ремонтный раствор на основе цемента. Применяется для ответственного ремонта бетонных элементов. Наносится слоями толщиной до 40 мм (каждый) вручную или торкретированием. Цвет: серый. Расход: Около 17,5 кг/м²/см. | 25 кг | 30,8 |
| MEGAGROUT-100 Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий раствор для ремонта и усиления | Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий раствор для ремонта и усиления конструкций. Применяется для формирования усиливающей «рубашки» вокруг бетонных элементов. Толщина стенки «рубашки» не более 100 мм. Также для заливки пустот и трещин в бетонных элементах. Цвет: серый. Расход:Около 21,5 кг/м²/см или 2,1 кг на заполняют 1л объема. | 25 кг | 29,26 |
| MEGAGROUT-101 Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий раствор для точной заливки плит-фундаментов под оборудование | Высокопрочный безусадочный легко текучий жидкий раствор. Применяется для формирования плит- фундаментов под оборудование, анкерования и прецизионной заливки оснований под опоры механизмов и оборудования. Максимальная толщина заливки «за раз» 100 мм. Цвет: серый. Расход: Около 21,5 кг/м²/см или 2,1 кг на заполнение 1л объема. | 25 кг | 29,26 |
| 4.2 Материалы на эпоксидной основе |  |  |  |
| EPOMAX-STUCCO Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка сверхтонкого помола | Двухкомпонентный эпоксидный материал. Применяется в качестве шпаклевки для склеивания бетонных элементов с металлом, для ремонта бетонной поверхности, а также для заделки и герметизации трещин, которые должны быть заполнены и склеены материалами EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 и DUREBOND. Материал достаточно практичный благодаря простоте смешивания компонентов (A:B = 1:1 по объему). Цвет: серый. Расход: Около 1,35 кг/м²/мм. | 1 кг (А+В) | 17,92 |
| EPOMAX-EK 2-компонентная эпоксидная шпаклевка | 2-компонентная эпоксидная шпаклевка. Применяется для склеивания бетона и стали, ремонта бетона, заполнения швов, герметизации трещин, которые должны быть заинъектированы EPOMAX-L20, EPOMAX-L10 или DUREBOND. Цвет: серый. Расход: Около 1,85 кг/м²/мм. | 4 кг 2 кг 1 кг (А+В) | 40,88 27,02 15,4 |
| EPOMAX – L20 2-компонентная эпоксидная смола для склеивания трещин шириной 0,1-1 мм | 2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. Вводится в трещины шириной 0,1-1,0 мм, образовавшиеся в бетонных элементах методом инъекции под давлением. Идеальна для фиксации и анкерования арматурных стержней в бетонных элементах. Пригодна для нанесения на влажную поверхность. Цвет: прозрачно-желтый. Расход: Около 1,1 кг заполняют объем 1 л. | 1 кг (А+В) | 36,96 |
| EPOMAX-L10 2-компонентная эпоксидная смола для склеивания трещин шириной 0,5-3 мм | 2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. Вводится в трещины шириной 0,5-3,0 мм, образовавшиеся в бетонных элементах методом инъекции под давлением. Идеальна для фиксации и анкерования арматурных стержней в бетонных элементах. Пригодна для нанесения на влажную поверхность. Цвет: прозрачно-желтый. Расход: Около 1,1 кг заполняют объем 1 л. | 3 кг 1 кг (А+В) | 77 29,68 |
| DUREBOND 2-компонентная эпоксидная смола для склеивания трещин шириной более 3 мм Адгезив | 2-компонентная эпоксидная смола без растворителей для склеивания старого бетона с новым. Также применяется для склеивания трещин шириной более 3,0 мм, образовавшихся в бетонных элементах методом инъекции под давлением. Идеален для фиксации и анкерования арматурных стержней в бетонных элементах. Пригодна для нанесения на влажную поверхность. Цвет: серый. Расход : Как адгезив: около 0,6 кг/м Около 1,5 кг заполняют объем 1 л. | 4 кг 1 кг (А+В) | 73,92 24,22 |
| 4.3 Композитные материалы |  |  |  |
| EPOMAX-LD 2-компонентный эпоксидный клей-пропитка для композитных холстов | 2-компонентная эпоксидная смола без растворителей. Применяется для пропитки и приклеивания синтетических холстов, изготовленных из стекловолокна, углеродного волокна и т.д. к элементам строительных конструкций с целью их усиления. Применяется по бетону, кирпичной кладке, дереву и т.д. Цвет: серый. Расход: 0,7-1,2 кг/м² в зависимости от условий применения. | 5 кг (А+В) | 126,42 |
| MEGAWRAP-200 Углеродные холсты для структурного усиления конструкций | Холст, изготовленный из непрерывных мононаправленных углеродных волокон. Применяется для структурного усиления элементов строительных конструкций. | Рулон 60 см х 50 м (30 м²) | 739,2 |
| EPOMAX-PL 2-компонентная эпоксидная паста-клей для композитных ламинатов | 2-компонентная эпоксидная пастообразная смола. Применяется для приклеивания углеродных ламинатов к элементам строительных конструкций с целью их усиления. Цвет: светло-серый. Расход: 1,6-1,7 кг/м²/мм. | 5 кг (А+В) | 59,78 |
| MEGAPLATE Углеродные ламинаты для структурного усиления конструкций | Высокопрочные ламинаты на основе углеродных волокон для структурного усиления конструкций. Представляют собой мононаправленные углеродные волокна, залитые эпоксидной матрицей. Толщина ламинатов: 1,2 мм. | Рулон 5 см х 100 м 5 см х 50 м 10 см х 100 м 10 см х 50 м |  |
| 4.4 Моющие материалы |  |  |  |
| CL-CLEAN Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки | Смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки. Пригоден для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания. | 20кг 5кг | 52,36 16,80 |
| 5. Промышленные полы |  |  |  |
| EXTRA-TOP Минеральный упрочнитель промышленных полов | Упрочнитель новых промышленных полов с кварцевым наполнителем и специальными добавками. Применяется для промышленных полов, в подвалах, СТО, механических цехах, парковках и т.д. Цвет: различный. Расход: 3,0-5,0 кг/м². | 25 кг серый охра крас-кор голубой | 17,78 24,36 28,82 29,82 |
| FLOWCRET 1-10 Самовыравнивающийся полимерцементный раствор | Самовыравнивающийся полимерцементный раствор для выравнивания бетонных полов или цементных стяжек перед укладкой на них ковровых покрытий, паркета, плитки и т.д. Наносится толщиной 1-10 мм за один слой. Цвет: серый. Расход: Около 1,65 кг/м²/мм. | 25 кг | 24,92 |
| FLOWCRET 1-10 EXPRESS Быстросхватывающаяся нивелирующая полимерная масса | Быстросхватывающийся самовыравнивающийся полимерцементный раствор для покрытия полов. Применяестя для формирования абсолютно гладких бетонных и цементных поверхностей под плитку, ковровое покрытие, лиминат или паркет. Наностится на поверхность толщиной 1-10 мм. Позволяет ходить по полу через 3 часа, равно как и укладывать на пол плитку через 24 часа. Цвет: серый. Расход: Около 1,65 кг/м²/мм. | 25 кг | 25,34 |
| FLOWCRET 3-30 EXPRESS Быстросхватывающийся нивелирующий полимерцементный раствор | Быстросхватывающийся нивелирующий полимерцементный раствор. Наносится слоем толщиной от 3 до 30 мм. Является идеальным для устройства абсолютно ровной поверхности, которая в дальнейшем будет покрыта плиткой, ковром, линолеумом или паркетом, мрамором, натуральным камнем и т.д. Наряду с этим материал применяется для полов с подогревом. Цвет: серый Расход: Около 1,65 кг/м²/мм толщины слоя. | 25 кг | 25,34 |
| 5.2 Пропитка для полов на цементной основе |  |  |  |
| ISOMAT BI-100 Пропитка-упрочнитель цементных полов | Водная полимерная дисперсия с высокой проникающей способностью. При нанесении на бетонные полы или на поверхности цементных стяжек материал полностью герметизирует поверхность, предохраняя ее от образования пыли. Материал наносится как внутри, так и снаружи помещений. Цвет: белый (прозрачный после высыхания) Расход: 100-200 г/м², в зависимости от впитывающей способности поверхности. | 20 кг 5 кг | 71,26 22,82 |
| DUROFLOOR-BI 2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка | 2-компонентная бесцветная эпоксидная пропитка. Применяется для пропитки бетонных и цементных оснований для их упрочнения, увеличения износостойкости и предотвращения пылеобразования. Также применяется как грунтовка под EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-VSF и EPOXYCOAT-S. Цвет: прозрачный. Расход: 150-250 г/м²/слой | 10 кг (А+В) | 116,62 |
| 5.3 Эпоксидные полы |  |  |  |
| DUROFLOOR 2-компонентный эпоксидный самовыравнивающийся состав | 2-компонентный эпоксидный самовыравнивающийся состав без растворителей. После смешения двух компонентов в готовый состав добавляется кварцевый песок Q32 в пропорции: DUROFLOOR: кварцевый песок = 1:2 по весу. Цвет: песочно-серый, светло-серый, серый, красно-коричневый, бежевый, светло-бежевый, светло-зеленый, пастэльно-синий. Другие цвета под заказ. Расход: DUROFLOOR: 0,6 кг/м²/мм. Кварцевый песок: 1,2 кг/м²/мм | 9 кг (А+В) | 136,22 |
| DUROFLOOR 11 2-компонентное самовыравнивающийся эпоксидное покрытие | 2-компонентное эпоксидное покрытие без растворителей. С добавкой кварцевого песка М32 в весовом соотношении 1:1, материал применяется как самовыравнивающееся эпоксидное покрытие. Помимо этого, без добавки кварцевого песка, материал может быть использован как обмазочное эпоксидное покрытие. Цвет: песочно-серый, серый. Другие цвета под заказ. Расход: как самовыравнивающееся эпоксидное покрытие: 0,85 кг/м²/мм, как обмазочное эпоксидное покрытие: 250-300 гр/м²/слой. | 16 кг (А+В) | 181,44 |
| DUROPPRIMER 2-компонентная эпоксидная грунтовка с растворителями | 2-компонентная эпоксидная грунтовка с растворителями. Бесцветный двухкомпонентный эпоксидный материал. Применяется в качестве грунтовки для бетонной поверхности перед нанесением материала DUROFLOOR. Расход: 0,2-0,3 г/м² | 9 кг (А+В) | 121,66 |