| Гидроизоляция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция подвала, фундамента, гаража, колодца |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterSeal 501» | Проникающая цементная гидроизоляция для уплотнения структуры бетона | расход – 1,5-2 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном В25-1,5 мПа начало схват. – 30 мин конец схват. – 60 мин | ведро – 20 кг мешок – 30 кг | 2820 руб. ведро 20 кг |
| 2 | «Пенетрон» | Проникающая цементная гидроизоляция для уплотнения структуры бетона, повышения прочности и морозостойкости | расход – 1 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном В25- - мПа начало схват. – 40 мин конец схват. – 160 мин | ведро – 5 кг ведро – 10 кг ведро – 25 кг мешок – 25 кг | 325,00 325,00 315,00 280,00 За кг |
| 3 | «MasterSeal 531» | Бронирующая гидроизоляция на цементной основе | расход – 4,5 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном – 2,3 мПа время жизни раствора 60 мин. | Мешок – 30 кг | 2193 руб. мешок 30 кг |
| 4 | «MasterSeal 550» | Эластичное двухкомпонентное полимерцементное покрытие для гидроизоляции бетона и каменных конструкций | расход – 3-3,5 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном – 0,9-1,2 мПа время жизни раствора 60 мин. | Компонент 1 (канистра) – 10л Компонент 2 (мешок) – 26кг | 3960руб 1840 руб |
| 5 | «MasterSeal 588» | Эластичное двухкомпонентное хим. стойкое полимерцементное покрытие для гидроизоляции бетона и каменных конструкций | расход – 2,5-3,5 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном – >0,8 мПа время жизни раствора 60 мин. | Компонент 1 (канистра) – 10л Компонент 2 (мешок) – 25кг | 8995,00руб комплект |
| 6 | «Ceresit CR65» | Цементная гидроизоляционная масса | расход – 3-5 кг/м2 прочн. сцепления с бетоном – >0,6 мПа время жизни раствора не менее 120 мин. | мешок – 25 кг мешок – 5 кг | 1160 руб. Мешок 25 кг |
| 7 | «Пенекрит» | Сухая смесьдля гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций | расход – 1,5 кг/м.п при штробе 25х25 мм прочн. сцепления с бетоном - 2 мПа начало схват. – 40 мин конец схват. – 90 мин | ведро – 5 кг ведро – 10 кг ведро – 25 кг мешок – 25 кг | 255 руб/кг |

| Гидроизоляция бассейнов, ванн, туалета, душа руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «PCI Lastogum» | Однокомпонентная эластичная гидроизоляция под керамические покрытия в душевых и ванных комнатах. Для внутренних работ | расход – 1,1-1,2 кг/м2 время высыхания между слоями – примерно 1 час (t=20С) укладка плитки через два часа после нанесения 2 слоя | ведро – 25 кг ведро – 8 кг | 6630,00 2659,00 |
| 2 | «Mapei Mapegum WPS» | Однокомпонентная эластичная гидроизоляция под керамические покрытия в душевых и ванных комнатах. Для внутренних работ | расход – 1,5 кг/м2 время высыхания между слоями примерно 2 часа (t=20С) укладка плитки через 12-24 часа после нанесения 2 слоя | ведро – 5 кг ведро – 10 кг | по запросу |
| 3 | «Гидропан» | Однокомпонентная эластичная гидроизоляция под керамические покрытия в душевых и ванных комнатах. Для внутренних работ | расход – 0,5 кг/м2 время высыхания между слоями примерно 6 часов (t=20С) укладка плитки через 24 часа после нанесения 2 слоя | ведро – 5 кг ведро – 12 кг | 1650,00 |
| 4 | «MasterTile WP 667» | Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция на цементной и акриловой основе для защиты бетона и штукатурки. Для наружных и внутренних работ | расход – 5 кг/м2 время жизни раствора не более 2 часов прочность сцепления бетона через 28 суток – более 1,5 мПа | Компонент 1 (канистра) – 5л Компонент 2 (мешок) – 25кг | 1561,00 |
| 5 | «Litokol Elastocem mono» | Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав на основе цемента для бассейнов | расход – 6,4 кг/м2 время жизни раствора около 60 минут время нанесения между 1-2 слоем максимум 2 часа укладка плитки через 3 дня | Мешок – 20 кг | по запросу |
| 6 | «PCI Seccoral 2K Rapid» | Двухкомпонентная скоростная высокоэластичная гидроизоляция под плитку, бассейна, а также для внешних стен и фундаментов. | расход – 2,5-3,2 кг/м2 время жизни раствора около 45 минут время нанесения между 1-2 слоем максимум 2 часа укладка плитки через 4 часа заполнение водой – через 3 дня | Компонент 1 (ведро) – 12,5л Компонент 2 (мешок) – 12,5кг | 1820,00 7180,00 |
| 7 | «Mapei Mapelastic» | Двухкомпонентная цементная мембрана, для гидроизоляции балконов, террас, ванных комнат и бассейнов | расход – 3-4,5 кг/м2 время жизни раствора около 60 минут | Компонент 1 (ведро) – 8л Компонент 2 (мешок) – 24кг | 4500,00 комплект |

| Гидропломбы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «PCI Polyfix 30 sec» | Сверх быстротвердеющая смесь для устранения активных протечек в бетонных конструкциях | Количество воды для приготовления 1кг – 240 мл время твердения <60сек Модуль упругости через 28 суток – 18900 мПа | ведро – 1 кг | 408,00 |
| 2 | «PCI Polyfix 5 min» | Быстротвердеющий раствор на основе цемента для быстрого монтажа и ремонтных работ | Количество воды для приготовления 1кг – 200 мл время твердения <5мин | ведро – 5 кг | 918,00 |
| 3 | «PCI Polyfix plus» | Быстротвердеющий раствор на основе цемента для быстрого монтажа деталей в подземном строительстве. Толщина нанесения 5 – 50 мм. | Количество воды для приготовления 25кг – 4л время твердения <5мин Модуль упругости через 28 суток – 23000 мПа | мешок – 25 кг | 3479,00 комплект |
| 4 | «Пенеплаг» | Сухая смесь для мгновенной ликвидации напорных течей ТУ 5745-001-77921756-2006 | Количество воды для приготовления 1 кг – 220мл время твердения 1-4мин Прочность на сжатие через 28 суток – 16 мПа | ведро – 4 кг ведро – 8 кг ведро – 25 кг | 310,00 300,00 290,00 За кг. |
| 5 | «Ватерплаг» | Сухая смесь для быстрой ликвидации напорных течей ТУ 5745-001-77921756-2006 | Количество воды для приготовления 1 кг – 180мл время твердения 1-6мин Прочность на сжатие через 28 суток – 16 мПа | ведро – 5 кг ведро – 10 кг ведро – 25 кг | 160,00 155,00 150,00 |

| Профили, пасты набухающие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «АКВАСТОП тип ПНБ» | Бентонитовый шнур АКВАСТОП тип ПНБ (гидропрокладка) представляет собой профиль прямоугольного сечения, в состав которого входит природный натриевый бентонит и бутилкаучук. | сечение 25х19 мм цвет – черный/темно-серый водонепроницаемость свыше 16 атмосфер объемное расширение при контакте с водой – до 200% | шнур – 5 м | 327,00 |
| 2 | «Пенебар» | Гидроизоляционный саморасширяющийся жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные материалы. | сечение 25х19 мм цвет – черный/темно-серый объемное расширение при контакте с водой – до 300% | шнур – 5 м | 330,00 |
| 3 | «Герметик Абрис ВС-Ш» | Самоклеящийся гидроизоляционный шнур предназначен для гидроизоляции швов и стыков подземных конструкций | диаметр 20 мм цвет – красный/бордовый объемное расширение при контакте с водой – до 200% | шнур – 0,5 м | 204,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | «MasterSeal 912» | Однокомпонентная полимерная расширяющаяся при контакте с водой паста для гидроизоляции конструкционных и «холодных» швов | расход при диаметре наконечника 10 мм – 100 мл на погонный метр увеличение в объеме приблизительно на 200% | картуш – 310 мл | 1655,00 |
| 6 |  |  |  |  |  |

| Герметики, ленты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterSeal NP 474/MASTERFLEX 474» | Однокомпонентный эластичный влагостойкий полиуретановый герметик для швов от 5 до 30 мм. | Плотность – 1,2 г/см3 Температура использования - +5-35 Температура эксплуатации - -30-+80 обр. пленки-50 мин хождение – 24 часа транспорт – 4 суток возможные подвижки швов - ± 25% | Файл-пакет 600мл/820гр | 540,00 |
| 2 | «Герметик силиконовый PCI Silcofug E белый» | Силиконовый герметик, с антигрибковой формулой для сооружений, подверженным постоянному воздействию воды (бассейны, душевые, спа) | Плотность – 1 г/см3 отверждаемость прим. 2 мм в день возможные подвижки швов - ± 20% | Картуш 310мл | 389,00 |
| 3 | «Герметик силиконовый PCI Silcofug E прозрачный» | Силиконовый герметик, с антигрибковой формулой для сооружений, подверженным постоянному воздействию воды (бассейны, душевые, спа) | Плотность – 1 г/см3 отверждаемость прим. 2 мм в день возможные подвижки швов - ± 20% | Картуш 310мл | 389,00 |
| 4 | «Уплотняющая гидроизоляционная лента PCI Pecitape Objekt» | Лента гидроизоляционная уплотняющая для герметизации стыков стен/пол при гидроизоляции помещения. Может быть использована внутри и снаружи помещений. | Ширина – 120 мм Длина – 50 метров. Цвет – голубой Растяжимость - > 200% Устойчивость на разрыв (диагонально) > 15 MПa | Рулон – 50 м | 160,00 м.п. |
| 5 | «Угловой пластырь для гидроизоляции угла PCI Pecitape внешний/внутренний» | Угол гидроизоляционный уплотняющий для герметизации стыков стен/пол при гидроизоляции помещения. Может быть использована внутри и снаружи помещений. | Ширина – 220 мм Высота – 180 мм. Цвет – голубой Растяжимость - > 200% Устойчивость на разрыв (диагонально) > 15 MПa | Угол – 1шт | 480,00 |
| 6 | «Герметизирующий манжет для гидроизоляции вводов коммуникаций PCI Pecitape» | Герметизирующий манжет для гидроизоляции вводов коммуникаций при гидроизоляции помещения. Может быть использована внутри и снаружи помещений. | Цвет – голубой Растяжимость - > 200% Устойчивость на разрыв (диагонально) > 15 MПa | Манжет 10х10 см Манжет 42.5х42.5 см | 480,00 |

| Ремонт и защита бетона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси сухие тиксотропного типа |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterEmaco S 488» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм | Расход: 1,9 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >28 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 1085,00 |
| 2 | «MasterEmaco S 110 TIX» | Мелкозернистая быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, предназначенная для ремонта и восстановления железобетонных конструкций. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм | Расход: 1,95 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >10 мПа 24 суток: >40 мПа Водонепроницаемость: не менее W8 | Мешок 30 кг | 786,00 |
| 3 | «MasterEmaco S 5400» | Высокопрочная безусадочная сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина слоя от 5 до 50 мм | Расход: 2 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >18 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 2160,00 |
| 4 | «MasterEmaco S 540 FR» | Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая стальную и полимерную фибру, предназначеная для конструкционного ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Толщина нанесения от 20 до 60 мм | Расход: 2 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >30 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 2052,00 |
| 5 | «MasterEmaco S 560 FR» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую хром — никелевую и полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения от 20 до 60 мм | Расход: 1,85 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >25 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 2091,00 |
| 6 | «MasterEmaco N 900» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей. Толщина нанесения от 3 до 20 мм | Расход: 1,5 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >15 мПа 24 суток: >40 мПа Водонепроницаемость: не менее W16. | Мешок 30 кг | 2301,00 |
| 7 | «MasterEmaco N 310» | Безусадочная сухая смесь, предназначенная для ремонта и финишной отделки бетонных (ж/бетонных) конструкций и каменных кладок промышленного и гражданского назначения. Толщина нанесения от 3 до 30 мм | Расход: 1,9 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >8 мПа 24 суток: >33 мПа Водонепроницаемость: не менее W8. | Мешок 30 кг | 1224,00 |
| 8 | «Скрепа М500 Ремонтная» | Ремонтный состав для защиты арматуры и бетона от коррозии, ремонта поврежденных участков сборных, монолитных бетонных и железобетонных конструкций, конструкций из кирпича или камня, а также для герметизации швов и трещин. | Расход: 2,1 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >20 мПа 24 суток: >50 мПа Водонепроницаемость: не менее W20. | Мешок 25 кг Ведро 25 кг Биг-бэг 1000 кг | по запросу |
| 9 | «Скрепа М700 Конструкционная» | Сухая строительная ремонтная объемно-восстановительная конструкционная смесь. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, комплекса химических добавок и армирующего фиброволокна. | Расход: 2,1 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >30 мПа 24 суток: >70 мПа Водонепроницаемость: не менее W18. | Мешок 25 кг Ведро 25 кг Биг-бэг 1000 кг | По запросу |

| Смеси сухие наливного типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterEmaco S 488 PG» | В коллекцию Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина укладки от 20 до 40 мм | Расход: 2 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >30 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 1082,00 |
| 2 | «MasterEmaco S 466» | Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина заливки от 40 до 100 мм | Расход: 2,25 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >28 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 1260,00 |
| 3 | «MasterEmaco S 105PG» | Мелкозернистая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа. Толщина укладки от 40 до 200 мм. | Расход: 2,1 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Прочность на сжатие: 24 часа: >15 мПа 24 суток: >45 мПа Водонепроницаемость: не менее W10 | Мешок 30 кг | 765,00 |
| 4 | «MasterEmaco A 640» | Пластифицированный расширяющийся цемент Macflow. Смесь портланд-цемента и комплексной добавки, предающей пластифицирующие и расширяющиеся свойства и регулирующие их | Растекаемость цементного теста не менее 280мм Сроки схватывания: начало – 30 мин конец не позднее – 8 час Водонепроницаемость: не менее W8 | Мешок 25 кг | 1865,00 |
| 5 | «MasterFlow 928» | Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров. Толщина заливки от 20 до 200 мм | Расход: 1,95 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5-+35 Расплыв конуса: 260 – 280мм Прочность на сжатие: 24 часа: >40 мПа 24 суток: >80 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг | 1510,00 |
| Смеси сухие для ремонта при отрицательных температурах |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterEmaco T 1100 TIX» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до –10ºС. Толщина нанесения от 10 до 100 мм | Расход: 2,1 кг на 1мм/м2 t нанесения: -10 до +17 Прочность на сжатие: 24 часа: >40 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W12 | Мешок 30 кг | 2415,00 |
| 2 | «MasterEmaco T 1200 PG» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до −10ºС | Расход: 2,29 кг на 1мм/м2 t нанесения: -10 до +17 Прочность на сжатие: 24 часа: >50 мПа 24 суток: >80 мПа Водонепроницаемость: не менее W12 | Мешок 30 кг | 2520,00 |
| 3 | «MasterEmaco T 1101 TIX» | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки. Возможно применение при температуре до −10ºС. Толщина нанесения от 40 до 130 мм | Расход: 2,2 кг на 1мм/м2 t нанесения: -10 до +17 Прочность на сжатие: 24 часа: >40 мПа 24 суток: >60 мПа Водонепроницаемость: не менее W12 | Мешок 30 кг | 2235,00 |
| 4 | «MasterEmaco Т 545» | Сухая смесь, позволяющая сократить время ремонтных работ с бетоном и железобетонным основанием, благодаря своим свойствам использоваться при отрицательной температуре не ниже -20°С | Расход: 2,2 кг на 1мм/м2 t нанесения: -20 до +30 Модуль упругости: 24 суток: 40000 мПа Водонепроницаемость: не менее W12 Усадка: 0,02% ± 0,02% | Мешок 25 кг | 3870,00 |

| Ремонт трещин в бетоне (инъектирование) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterInject 1360» | Двухкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола для ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке | Температура применения: От +8 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 120 минут | Компонент A: 11.6 кг Компонент B: 3,4 кг | по запросу |
| 2 | «MasterInject 1380» | Низковязкая эпоксидная инъекционная смола для быстрого ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке | Температура применения: От +8 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 15 минут | Компонент A: 12,5 кг Компонент B: 5,5 кг | по запросу |
| 3 | «ПенеСплитСил PeneSplitSeal» | Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций в сухие и влажные трещины, включая подвижные, для их долговременной герметизации. | Температура применения: От +5 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 1,5-3 минут | Компонент A: 20 кг Компонент B: 23 кг | по запросу |
| 4 | «ПенеПурФом 1К PenePurFoam 1К» | Однокомпонентная гидроактивная инъекционная полиуретановая смола низкой вязкости. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую эластичную пену с закрытой мелкоячеистой структурой | Температура применения: От +5 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 48 минут | Компонент A: 20 кг Компонент B: 1 кг | по запросу |
| 5 | «ПенеПурФом 65 PenePurfoam 65» | Однокомпонентная гидроактивная инъекционная полиуретановая смола низкой вязкости. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую жесткую пену с закрытой мелкоячеистой структурой | Температура применения: От +5 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 60 минут | Компонент A: 20 кг Компонент B: 2 кг |  |
| 6 | «Скрепа М600 инъекционная» | Cпециальная безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях | Температура применения: От +5 до + 35 °С Срок жизни смеси: Примерно 90-150 мин. | Ведро 18 кг МКР 800 кг |  |

| Анкерные составы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Химический анкер MasterFlow 920 AN» | Универсальный двухкомпонентный состав для крепления анкеров на метакрилатной основе, не содержащий стирола | Температура применения: От -5 до +35 °С Срок жизни смеси: Примерно 1,5-20 мин. в зависимости от температуры окружающей среды | 380 ml мягкий картридж для специального пистолета |  |
| 2 | «Химический анкер MasterFlow 935 AN» | Двухкомпонентный состав для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, на основе эпоксидной смолы | Температура применения: От -5 до +35 °С Срок жизни смеси: Примерно 3-30 мин. в зависимости от температуры окружающей среды | картридж по 400 ml, совмещенных бок о бок для специального пистолета. |  |
| 3 | «MasterFlow 928» | Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров. Толщина заливки от 20 до 200 мм | Расход: 1,95 кг на 1мм/м2 t нанесения: +5 до +35 Время жизни раствора 45-60 мин. Прочность на сжатие: 24 часа: >40 мПа 24 суток: >80 мПа Водонепроницаемость: не менее W16 | Мешок 30 кг |  |
| 4 | «MasterEmaco A 640» | Пластифицированный расширяющийся цемент Macflow. Смесь портланд-цемента и комплексной добавки, предающей пластифицирующие и расширяющиеся свойства и регулирующие их | Растекаемость цементного теста не менее 280мм Сроки схватывания: начало – 30 мин конец не позднее – 8 час Водонепроницаемость: не менее W8 | Мешок 25 кг |  |

| Клея, затирки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клея для бассейнов и ванной |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterTile FLX 23» | Высокоадгезионный плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки. Соответствует классу плиточного клея C2TE согласно EN 12004 | Расход: 1,3 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5 до +40 толщина слоя: 1-10 мм Время жизни раствора: примерно 60 мин Время корректировки 30 мин. Цвет: серый | Мешок 25 кг | 510,00 |
| 2 | «MasterTile FLX 24» | Суперэластичный универсальный плиточный клей для укладки всех видов керамических покрытий и оснований. Соответствует классу клея C2TE S1 согласно EN 12004 | Расход: 1,3 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5 до +40 толщина слоя: 1-10 мм Время жизни раствора: примерно 60 мин Время корректировки 30 мин. Цвет: серый/белый | Мешок 25 кг | 840,00 |
| 3 | «PCI Nanolight White» | Эластичный белый клей для всех видов оснований и керамических покрытий. Соответствует классу клея C2TE S1 согласно EN 12004 | Расход: 0,8 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5 до +25 толщина слоя: 1-10 мм Время жизни раствора: примерно 90 мин Время корректировки 30 мин. Цвет: серый/белый | Мешок 15 кг | 2380,00 |

| Клея для кухни и санузлов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «MasterTile 414» | Плиточный клей для всех видов керамических покрытий, фарфоровой и глазурованной плитки и мозаики. Соответствует классу плиточного клея C1Т согласно ГОСТ Р 56387-2015 | Расход: 1,41 кг на 1мм/м2 t нанесения - +5 до +40 толщина слоя: 1-10 мм Время жизни раствора: примерно 60 мин Время корректировки 20 мин. Цвет: серый | Мешок 25 кг | 286,00 |

| Фасад: защита, ремонт, отделка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистители Гидрофобизаторы |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Типром ОФ» | Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ | Расход: 1л на 4-5 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 157,0 700,0 |
| 2 | «Типром Плюс» | Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ | Расход: 1л на 15-30 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 174,0 820,0 |
| 3 | «Типром ОЦ» | Очиститель соевых отложений с камня и кирпичной кладки. Концентрат 1/5 или 1/10 | Расход: 1кг на 30-50 м2 поверхности Температура нанесения: от +5 до +35 | Ведро 1 кг | 292,0 |
| 4 | «Типром 01» | Очиститель поверхностей от сажи, жира, копоти и нагара | Расход: 1л на 15-80 м2 поверхности Температура нанесения: от +5 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 183,0 775,0 |
| 5 | «Лепта Химфрез» | Состав для обработки цементных и кирпичных поверхностей с целью удаления цементной пленки без разрушения цементного камня | Расход: 1л на 3-4 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 191,0 850,0 |
| 6 | «Лепта Химфрез 2» | Состав кислотный для очистки гидрофобизированных фасадов от высолов, расвлрных пятен и атмосферных загрязнений | Расход: 1л на 4-5 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 239,0 1105,0 |
| 7 | «Типром Д» | Очиститель –концентрат для придания водоотталкивающих свойств бетону,штукатурке, известняку, камню, газосиликатным блокам, инъекционного метода гидроизоляции кирпичных фундаментов | Расход: 1л на 70-100 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 504,0 2470,0 |
| 8 | «Типром А» | Антисептик-концентрат для профилактики и борьбы с плесенью, дереворазрушающими и различными домовыми грибами, бактериями, по дереву. Кирпичу. Бетону. штукатурке | Расход: 1л на 4-20 м2 поверхности Температура нанесения: от 0 до +35 | Канистра 1л Канистра 5 л | 320,0 1545,0 |

| Очистители Гидрофобизаторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Типром У» | Водоотталкивающая пропитка по кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, тротуарной плитке без запаха | Расход: 150-350 мл/м2 поверхности Температура нанесения: от -20 до +30 Водонепроницаемость мм.рт.ст: 120 | Канистра 1л Канистра 5 л | 481,0 2220,0 |
| 2 | «Типром У 1» | Водоотталкивающая пропитка по кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, тротуарной плитке | Расход: 150-350 мл/м2 поверхности Температура нанесения: от -20 до +30 Водонепроницаемость мм.рт.ст: 120 | Канистра 1л Канистра 5 л | 367,0 1710,0 |
| 3 | «Типром К» | Водоотталкивающая пропитка и антисептик для кирпича, бетона, штукатурки, пенобетону, шиферу, дереву | Расход: 150-300 мл/м2 поверхности Температура нанесения: от +5 до +30 Водонепроницаемость мм.рт.ст: 50 | Канистра 1л Канистра 5 л | 493,0 2350,0 |
| 4 | «Типром М » | Водоотталкивающая пропитка по кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, тротуарной плитке с эффектом «мокрый камень» | Расход: 150-350 мл/м2 поверхности Температура нанесения: от +5 до +30 | Канистра 1л Канистра 5 л | 409,0 1920,0 |
| 5 | «Типром К Люкс» | Водоотталкивающая пропитка по кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, тротуарной плитке | Расход: 150-300 мл/м2 поверхности Температура нанесения: от +5 до +30 Водонепроницаемость мм.рт.ст: 50 | Канистра 1л Канистра 5 л | 265,0 1265,0 |

| Ленты герметизирующие самоклеящаяся |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Абрис С-ЛТф» | Лента самоклеящаяся на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. Защитное покрытие - алюминиевая фольга | Температура нанесения: не ниже -20С Температура эксплуатации: от - 60 до +140С | Лента от 12-36 метров в зависимости от ширины* | от 36,00 руб м.п. |
| 2 | «Абрис С-ЛТм» | Лента самоклеящаяся на основе бутилового каучука высокой степени клейкости. Защитное покрытие – металлизированная пленка | Температура нанесения: не ниже -20С Температура эксплуатации: от - 60 до +140С | Лента от 12-36 метров в зависимости от ширины* | от 33,00 руб м.п. |
| 3 | «Абрис С-ЛБ» | Самоклеящаяся влаго-, газонепроницаемая уплотнительная лента на основе бутилкаучука высокой клейкости | Температура нанесения: не ниже -20С Температура эксплуатации: от - 60 до +140С | Лента от 12-36 метров в зависимости от ширины* | от 24 руб. м.п. |
| 4 | «Абрис СШ» | Герметик для срубов самоклеящийся влаго-газонепроницаемый в виде шнура с высокой степени клейкости на основе бутилкаучука | Температура нанесения: не ниже -20С Температура эксплуатации: от - 60 до +140С | Шнуры по 0,5 метра | От 30,00 руб м.п. |

| Жгут уплотнительный Вилатерм (Изонел, изоком) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Изонел d6» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 500 м | 8 руб/м.п |
| 2 | «Изонел d10» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 500 м | 9 руб/м.п |
| 3 | «Изонел d20» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 360 м | 12 руб/м.п |
| 4 | «Изонел d30/8» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 240 м | 13 руб/м.п |
| 5 | «Изонел d40/15» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 180 м | 15 руб/м.п |
| 6 | «Изонел d50/27» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 120 м | 20 руб/м.п |
| 7 | «Изонел d60/40» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 120 м | 25 руб/м.п |
| 8 | «Изонел d80/40» | Антиадгезионный шнур из вспененного полиэтилена предназначенный для уплотнения швов в строительных конструкциях | Материал - экологически чистый вспененный пищевой полиэтилен | Бухта 90 м | 29 руб/м.п |

| Материалы для бетонных полов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиуретановые полы |  |  |  |  |  |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Полимерстоун-2» | Двухкомпонентное полиуретановое покрытие для пола, полиуретановый наливной пол без запаха и растворителей. | Основа материала: двухкомпонентный полиуретан Жизнеспособность после смешения: 40 мин Расход При толщине 1 мм — 1,5 кг/м2 | Комплект 20 кг |  |
| 2 | «Полибетол-Ультра» | Однокомпонентное износостойкое глянцевое полиуретановое покрытие для долговременной надежной защиты бетонных полов. | Основа материала: полиуретановый полимер Расход При толщине 80-100 мкм — 0,13-0,16 кг/м2 | Ведро 12 кг Ведро 24 кг |  |
| 3 | «ПС-Грунт» | Однокомпонентный полиуретановый грунт для бетонных полов | Основа материала: полиуретановый преполимер Расход 0,2-0,25 кг на 1 м2 | Ведро 5 л Ведро 20 л |  |
| 4 | «Полибетол-Грунт» | Полиуретановая грунтовка для бетонных полов (без растворителей и без запаха) | Основа материала: полиуретановый преполимер Расход 0,1-0,15 кг на 1 м2 | Ведро 10 кг Ведро 20 кг |  |
| 5 | «Полимерстоун-1» | Однокомпонентная эмаль для бетона, полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов | Основа материала: полиуретановый преполимер Расход 0,15-0,25 кг на 1 м2 | Ведро 7 кг Ведро 25 кг |  |
| 6 | «Полибетол» | Матовое полиуретановое покрытие для бетонных полов (без запаха и растворителей) | Возможность нанесения от -10˚С Основа материала: полиуретановый преполимер без органических растворителей Расход 0,13-0,16 кг на 1 м2 | Ведро 12 кг Ведро 24 кг |  |
| 7 | «Бетостоун» | Быстросохнущая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для бетонных полов | Основа материала: суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы Расход при толщине 40-60 мкм — 0,10-0,15 кг/м2 | Комплект 20 кг |  |

| Эпоксидные полы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Эпоксипол» | Двухкомпонентная износостойкая эпоксидная глянцевая эмаль для бетонных полов без органических растворителей | Основа материала: суспензия пигментов и наполнителей в эпоксидном компаунде Расход При толщине 100 мкм — 0,16-0,20 г/м2 | Комплект 27 кг |  |
| 2 | «Бетоласт» | Двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для устройства наливных бесшовных полов. | Основа материала: эпоксидная смола Допускается наносить на бетонные основания с влажностью до 12-15%. Расход При толщине 1 мм — 1,5 кг/м2 | Комплект 21 кг |  |
| 3 | «Эполаст» | Эпоксидный наливной пол, двухкомпонентный эпоксидный заливочный компаунд для полов без запаха и растворителей. | Основа материала: эпоксидная смола Расход при толщине 1 мм — 1 кг/м2, рекомендуется 2мм | Комплект 15 кг Комплект 30 кг |  |
| 4 | «Эполаст-Грунт» | Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для бетонных полов | Основа материала: эпоксидная смола Расход 0,25-0,35 кг на 1 м2 | Комплект 6 кг Комплект 25 кг |  |
| 5 | «Топпинг-Грунт» | Эпоксидный состав для полов с топпингом | Основа материала: эпоксидная смола Расход 0,1-0,15 кг на 1 м2 | Комплект 20 кг |  |
| 6 | «Эполаст-Декор — 3D пол» | Наливной 3D пол, эпоксидный компаунд для устройства наливных полов. | Цвет прозрачный Основа материала: эпоксидная смола Расход при толщине 1 мм — 1 кг/м2 | Комплект 7,5 кг Комплект 15 кг |  |

| Краски, пропитки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | описание | характеристики | фасовка | цена |
| 1 | «Протексил» | Жидкий упрочнитель бетона, пропитка глубокого проникновения на органической основе. | Основа материала: ПВХ смола Расход 0,2-0,35 л на 1 м2 | Ведро 10 л Ведро 20 л |  |
| 2 | «Типром POL» | Применяется в качестве защитного состава, обеспыливателя и упрочнителя бетонных полов | Основа материала: акриловый сополимер, модифицирующая добавка Расход 0,15-0,40 л на 1 м2 | Канистра 1л Канистра 5 л |  |
| 3 | «Тексипол» | Износостойкая краска для пола, водостойкая глянцевая краска для бетонного пола на органической основе. | Основа материала: модифицированные акриловые смолы, Расход При толщине 50-100 мкм — 0,08-0,15 г/м2 | Ведро 3 кг Ведро 10 кг Ведро 20 кг |  |
| 4 | «Бетостоун» | Быстросохнущая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для бетонных полов | Основа материала: суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы Расход при толщине 40-60 мкм — 0,10-0,15 кг/м2 | Комплект 20 кг |  |
| 5 | «Тексил» | Износостойкая краска по бетону, матовая краска для бетонных полов на органической основе | Основа материала: ПВХ смола Расход 0,2-0,3 кг на 1 м2 | Ведро 3 кг Ведро 10 кг Ведро 25 кг |  |
| 6 | «Полимерстоун-1» | Однокомпонентная эмаль для бетона, полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов | Основа материала: полиуретановый преполимер Расход 0,15-0,25 кг на 1 м2 | Ведро 7 кг Ведро 25 кг |  |
| 7 | «Полибетол» | Матовое полиуретановое покрытие для бетонных полов (без запаха и растворителей) | Возможность нанесения от -10˚С Основа материала: полиуретановый преполимер без органических растворителей Расход 0,13-0,16 кг на 1 м2 | Ведро 12 кг Ведро 24 кг |  |
| 8 | «Эпостоун» | Полуматовое двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для защиты бетонных полов | Основа материала: эпоксидная смола, минеральные наполнители При толщине 100 мкм — 0,18 г/м2 | Комплект 11 кг Комплект 22 кг |  |
| 9 | «Эпоксипол» | Двухкомпонентная износостойкая эпоксидная глянцевая эмаль для бетонных полов без органических растворителей | Основа материала: суспензия пигментов и наполнителей в эпоксидном компаунде Расход при толщине 100 мкм — 0,16-0,20 г/м2 | Комплект 27 кг |  |
| 10 | «Эпостоун ультра» | Глянцевое двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для защиты бетонных полов | Основа материала: эпоксидная смола, минеральные наполнители Расход: при толщине 100 мкм — 0,18 г/м2 | Комплект 10 кг Комплект 22 кг |  |
| 11 | «Аквопол» | Водная краска для бетона, защитная акриловая краска для бетонных полов и стяжек. | Основа материала: водная дисперсия на основе акриловых смол Расход: 0,3-0,4 кг на 1 м2 | Ведро 15 кг Ведро 30 кг |  |
| 12 | «Аквопол грунт» | Водоразбавляемая акриловая грунтовка для бетонного пола и цементной стяжки. | Основа материала: водная дисперсия на основе акриловых смол Расход: 0,2-0,3 кг на 1 м2 | Ведро 10 кг Ведро 20 кг |  |